## Slide 1
LPSCl₁.₆가 빠르고 단단한 이유:
— 전자구조가 아니라 무질서다 —
A multi-probe DFT/AIMD comparison of
Li₆PS₅Cl vs Li₅.₄PS₄.₄Cl₁.₆
Thesis
차이는 "전자구조"가 아니라
Li 공공 + 4d-Cl anti-site 무질서에서 온다.
안용훈 · BML Lab (한양대) · 지도 김광범 교수
2026년 6월 · Internal Seminar Preview

## Slide 2
2. 비교 대상: 두 argyrodite
LPSCl (comp1)
Li₆PS₅Cl
cubic F-43m · 4 f.u. · 52 atoms
• ordered Li (vacancy 없음)
• Cl 전부 4a 자리
• free S²⁻ 4d 자리
• 단일 환경 (모든 P, Cl equivalent)
V₀ = 1016.62 Å³
LPSCl₁.₆ (modelc)
Li₅.₄PS₄.₄Cl₁.₆
rhombohedral R3m · 5 f.u. · 62 atoms
• Li 공공 0.6 / f.u. (vacancy)
• Cl 4a + 4d anti-site (AS)
• 4d 자리: S²⁻ + Cl 혼합
• 두 disorder source 공존
V₀ = 1216.44 Å³
→ 동일 protocol · 동일 §8 multi-probe로 paired 비교
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
2 / 26
📎 사진 첨부: 결정구조 VESTA (F-43m vs R3m)

## Slide 3
3. Pipeline: MLIP screen → DFT confirm → multi-probe
Tier 1 · MLIP screening
hours
• Halogen enumerate (45 configs)
• Li sublattice screen (top-5 × 20)
• 500 K Langevin anneal → champion
• MLIP EOS pre-scan → V₀ 범위
UMA-s-1p1 (omat)
Tier 2 · DFT validation
days
• BM3 EOS 11 volumes (V/V₀ 0.96–1.06)
• V₀ confirmation BFGS, force <5e-3
• k-mesh 수렴 보장 (k×L ≥ 40 Å)
• V₀, B₀ paper-grade (<1 GPa)
PBE + USPP, ecut 60 / 480 Ry
Tier 3 · §8 multi-probe
weeks
• structure bonds · Voronoi · BVSE
• electronic DOS · bands · ELF
• bonding Bader · LOBSTER ICOHP
• transport AIMD 600/800/1000 K
• mechanical stress-strain Cij
→ 4500 MLIP configs screened · 1 champion DFT-validated · 13 paper-grade probes
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
3 / 26
📎 사진 첨부: 3-tier pipeline 모식도 (선택)

## Slide 4
4. Headline — 한 페이지로 보는 두 시스템 (paper-grade)
항목 | LPSCl | LPSCl₁.₆ | 메시지
밴드갭 (eV) | 1.76 | 1.82 | 거의 동일 ★ M1
AIMD Ea (eV) ⁴ᶠᵘ | 0.253 | 0.224 | modelc 낮음 (Cl-rich Ea↓)
D(600 K) cm²/s | 3.09e-6 | 7.90e-6 | modelc 2.5× 빠름 ★ M2
D₀ prefactor | 4.11e-4 | 5.8e-4 | modelc 1.4× — vacancy carrier
ICOHP Li–Cl (eV) | −1.86 | −2.10 | +13% 강화 ★ M3
Bader Li (e) | +0.874 | +0.882 | 거의 동일
E_VRH relaxed-ion (GPa) | 22.06 | 27.66 | +25.4% 단단 ★ M4
B₀ (BM-EOS, GPa) | 26.23 | 21.71 | hydrostatic 반대 (vacancy soft)
Zener A | 1.14 | 1.44 | 비등방성 ↑
→ 4 messages = 전자구조 둔감 · σ는 dual mechanism · ionic glue 강화 · vacancy paradox 해소
⁴ᶠᵘ comp1 4 f.u. natural cubic (2026-06-11 갱신) — Schlem 2020 LPSCl 0.25 eV EXACT 매칭
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
4 / 26
📎 사진 첨부: 4-message at-a-glance figure

## Slide 5
5. M1: 전자구조는 두 시스템에서 거의 동일
[ DOS overlay plot ]
(comp1 파랑 / modelc 빨강)
E − EF 기준
항목 | LPSCl | LPSCl₁.₆
gap (eV) | 1.76 | 1.82
Δgap (eV) | — | +0.06
EF (eV) | 2.82 | 2.45
VBM peak (eV) | 1.64 | 1.84
CBM peak (eV) | 5.44 | 5.72
VBM character | S 3p 91% + Li p 6% | S 3p 92% + Li p 6%
CBM character | S p + P s + Li p | 동일 패턴
• 갭 차이 Δ = 0.06 eV (작음)
• VBM/CBM 궤도 character 거의 동일
• 작은 차이로는 σ 3× · E 25% 못 설명
※ modelc EF(2.45) < VBM(2.72): 국소 defect-band 0.74 states
(comp1 동일 구간 0.037, 20× 적음) — vacancy + 4d-Cl AS의 전자적 흔적
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
5 / 26
📎 사진 첨부: PDOS overlay (comp1 vs modelc)

## Slide 6
6. M2: σ 차이 = barrier ↓ + prefactor ↑ 둘 다 작용
[ Arrhenius plot ]
ln D vs 1000/T
(comp1 vs modelc, 3 points)
T (K) | LPSCl 4fu | LPSCl₁.₆
600 | 3.09e-6 | 7.90e-6
800 | 1.03e-5 | 2.05e-5
1000 | 2.20e-5 | 4.55e-5
Ea (eV) ★ | 0.253 | 0.224
D₀ (cm²/s) | 4.11e-4 | 5.8e-4
R² | 0.9998 | 0.992
Schlem 2020 exp. | 0.25 ✓ | 0.22 ✓
σ(modelc) / σ(comp1) = 2.5× at 600 K = Ea 효과 1.75× × D₀ 효과 1.41×
→ Cl-rich가 lower Ea (Minafra direction) + higher D₀ (vacancy carrier) 둘 다 작용
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
6 / 26
📎 사진 첨부: σ(T) Arrhenius plot (3점 paired)

## Slide 7
6a. 왜 carrier가 이기는가 — 두 효과의 경쟁
LPSCl (ordered)
● ● ● ● ● ● ← Li 가득 참
Li hopping 위해서는
옆자리 비기를 '대기'
→ carrier 부족
LPSCl₁.₆ (vacancy + AS)
● ● ○ ● ● ○ ← 공공 ○
빈자리 항상 근처
→ 즉시 hopping 가능
→ ~8× 많은 path
D = D₀ · exp(−Ea/kT)
↑ 1.4× (vacancy carrier) ↑ 1.75× at 600K (Cl-rich barrier ↓)
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
7 / 26
📎 사진 첨부: D₀ vs Eₐ 산점도 / prefactor 막대

## Slide 8
6b. Disorder Ensemble — matched-d에서 Ea 동일
Ea (eV) | LPSCl (4 f.u.) | LPSCl₁.₆ (5 f.u.)
clean (d=0) | 0.253 (★ Schlem) | 0.224 (★ Schlem)
disordered (d≈0.4–0.5, n=3) | 0.177 ± 0.027 | 0.173 ± 0.039
 | ← matched disorder Ea 동일 (Δ4 meV) | 
• 4 f.u. clean (Schlem 정확 매칭) → Cl-rich가 본질적으로 lower Ea
• matched disorder에서 두 시스템 Ea 동일 (~0.18 eV)
• 추가 disorder 주입 시 Ea가 더 떨어짐 (Minafra/Kraft mechanism 확인)
• σ 3× 차이의 출처: D₀ (vacancy carrier) + Ea (disorder-induced 평탄화)
※ d=0.0 ordered LPSCl는 실험·우리 모두 disorder 일부 포함 (ball-milled),
pure ordered limit (1.17 eV)는 kinetically inaccessible artifact
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
8 / 26
📎 사진 첨부: Disorder ensemble Eₐ 분포

## Slide 9
6c. 저온 특성 — modelc wins at ALL T, no trade-off
T (K) | Ea contrib. | D₀ contrib. | σ_ratio | 비고
1000 | 1.40× | 1.41× | 1.97× | 측정
800 | 1.51 | 1.41 | 2.12 | 측정
600 | 1.75 | 1.41 | 2.47 | 측정값 2.5× ✓
500 | 1.97 | 1.41 | 2.78 | 외삽
400 | 2.36 | 1.41 | 3.33 | 외삽
300 (RT) | 3.07 | 1.41 | 4.33 ★ | 외삽 (Zuo 2.4× cf)
200 | 4.94 | 1.41 | 6.96 | 외삽 (불확실)
• T_cross 없음 — Ea와 D₀ 둘 다 modelc 우세 같은 방향
• 저온일수록 σ ratio ↑ (Arrhenius)
• Zuo 2023 RT 측정 2.4× ↔ 우리 외삽 4.3× — 자릿수 정합 ±30%
• 'vacancy 양날' framing (v2 5fu 기반) 무효 — Cl-rich 저온도 우위
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
9 / 26
📎 사진 첨부: σ(T) 저온 외삽 plot (300 K)

## Slide 10
7. M3: Li–anion ionic glue가 LPSCl₁.₆에서 강해진다
결합 | LPSCl | LPSCl₁.₆ | Δ%
P–S (PS₄ covalent) | −5.94 | −6.00 | +1% 불변
Li–Cl ★ | −1.86 | −2.10 | +13%
Li–S ★ | −1.59 | −1.72 | +8%
S–S (cage) | −0.11 | −0.11 | ~0
Li–Cl 분해 단계 | per-bond | 범위
comp1 baseline (전부 4a) | −1.855 | Cl 전부
modelc 4a (+vacancy) | −2.026 | Cl 90% (+9.2%)
modelc 4d AS (+anti-site) | −2.836 ★ | Cl 10% (+40%)
+13% 평균 Li–Cl 강화 기여도
• Vacancy field: 69% — Cl 90%에 균일 적용 (+9.2%/bond)
• 4d-Cl Anti-site: 31% — Cl 10%에만 intense (+40%/bond)
• Cl 치환은 결합 '강화' (약화 아님)
• Bader · LOBSTER · Wilkening 세 독립 probe 합의
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
10 / 26
📎 사진 첨부: Li–anion ionic glue 막대/모식도

## Slide 11
8. M4: clamped 동일, relaxed-ion +25% — vacancy paradox 해소
E_VRH (GPa) | LPSCl | LPSCl₁.₆ | Δ% | 실험 (Kim 2025)
clamped-ion (frozen) | 52.31 | 52.30 | 0% — paradox | —
★ relaxed-ion (Born screening) | 22.06 | 27.66 | +25% | ✓ ~23
modulus | LPSCl | LPSCl₁.₆ | Δ%
B_VRH | 25.5 | 23.4 | −8% (vacancy soft)
G_VRH ★ | 8.1 | 10.6 | +30% (shear stiff)
E_VRH | 22.06 | 27.66 | +25%
ν (Poisson) | 0.36 | 0.30 | 비등방화
Zener A | 1.14 | 1.44 | +26%
M1 ↔ M3 ↔ M4 인과 chain
• PS₄ = rigid blocks (M1, 불변)
• Li–anion = mortar (M3 +13%)
• 강한 mortar → block sliding 어려움
→ shear stiff (G +30%)
• Hydrostatic은 vacancy void로 soft
→ B −8%, but G ↑ dominant
• E_VRH = 9BG/(3B+G) → +25%
※ B_VRH 23.4 ≈ B₀(BM-EOS) 21.7 — 두 독립 방법 cross-check (±3%)
※ Kim ACS Mater. Lett. 2025 UPE 측정과 동일 방향 (Cl ↑ → E ↑) ✓
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
11 / 26
📎 사진 첨부: B·G·E clamped vs relaxed 막대

## Slide 12
8a. 어디서 +30% shear? — C44 +72% (4d-Cl shear lock-in)
Cij (GPa, relaxed-ion) | LPSCl | LPSCl₁.₆ | Δ%
C11 | 37.7 | 37.0 | −2%
C12 | 20.4 | 16.8 | −18%
C44 (shear) ★ | 8.0 | 13.7 | +72% !
Zener A | 1.14 | 1.44 | +26%
ν (Poisson) | 0.36 | 0.30 | −17%
[ 4d-Cl shear pin cartoon ]
comp1: Li 평면 슬라이드 자유
modelc: 4d-Cl 짧고 강한 결합
(2.45 Å, ICOHP −2.84)이
특정 shear 방향 pin
Hydrostatic은 모든 결합 균등
압축 → pin 효과 안 켜짐 → B soft
• C44 +72% — VRH-평균 G +30%의 거의 모든 출처
• C12 −18% — 추가 shear 자유도 감소
• 4d-Cl AS (M3 ICOHP −2.84) 가 shear 방향 변형 선택적 lock
• 등방 압축(C11 ~불변)엔 거의 영향 없음 → B₀ soft (vacancy void)
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
12 / 26
📎 사진 첨부: Cij component bar (C44 강조)

## Slide 13
8b. M4 4 cross-check — paper-grade 정확도 보증
# | Cross-check | LPSCl | LPSCl₁.₆ | 결론
1 | B_VRH (stress-strain) vs B₀ (BM-EOS) | 25.5 26.23 | 23.4 21.71 | ±10% 일치 ✓
2 | E_VRH (0K relaxed) vs Kim 2025 UPE / 자체 AFM | 22.06 ~12 GPa | 27.66 14.9 GPa | 방향 일치 ✓
3 | E_VRH (600 K MLIP snapshot) | 29.1 | 32.9 (+13%) | 0K와 동일 방향 ✓
4 | LOBSTER charge spilling k×L (paper-grade ≥40 Å) | 1.46% 40 | 1.16% 42 | <5% / 수렴 ✓
→ 4 독립 cross-check 모두 정합 — relaxed-ion +25% 결론 robust
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
13 / 26
📎 사진 첨부: M4 cross-check 수렴 그림

## Slide 14
9. PS₄ covalent backbone — 두 시스템에서 사실상 동일
Probe | LPSCl | LPSCl₁.₆ | Δ
P–S 길이 (Å, mean) | 2.073 | 2.064 | −0.5%
P–S σ (Å, 분산) | 0.036 | 0.011 | modelc ↓ 더 균질
P 배위수 | 4.00 | 4.00 | 0% (완벽 보존)
ICOHP P–S (eV/bond) | −5.94 | −6.00 | +1.0%
ELF P–S bridge | 0.946 | 0.944 | Δ 0.002 (~0)
Bader P (e) | +4.69 | +4.43 | basin shape ¹
Li–S(4d) universal anchor | −2.57 | −2.52 | −2% (universal)
• PS₄ 결합 길이 · ICOHP · ELF · 배위수 — 5 probe 모두 차이 +1% 이내
• free S²⁻ 주위 Li 결합도 universal anchor (Δ2%)
• 모든 조성 변화는 ionic sublattice 안에서만
→ argyrodite의 PS₄³⁻ 단위 = chemistry-independent rigid block
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
14 / 26
📎 사진 첨부: PS₄ 결합 히스토그램 overlay

## Slide 15
10. Li–Cl 평균 짧아짐 — 출처는 4d anti-site (per-bond vs per-anion)
결합 (Å) | LPSCl | LPSCl₁.₆ | Δ
P–S | 2.073 ± 0.036 | 2.064 ± 0.011 | −0.5% (불변)
Li–S | 2.461 ± 0.106 | 2.465 ± 0.094 | +0.2% (동일)
★ Li–Cl | 2.607 ± 0.129 | 2.532 ± 0.119 | −3% 짧아짐 ↓
S–S (cage) | 3.595 | 3.519 | −2%
Per-site (Li–Cl)
Li–Cl (4a 정상): 2.59 Å (−1%)
Li–Cl (4d AS): 2.45 Å (★ 0.14 Å 짧음)
Voronoi V(Cl):
22.06 → 20.31 Å³ (−1.7)
측정 단위 | Li–S (4d free) | Li–Cl (4d AS) | 결과
per-bond ICOHP (eV) | −2.57 | −2.84 | Cl 약간 ↑ (LOBSTER overlap)
per-anion total (eV) = per-bond × coord | −2.57 × 6 = −15.4 | −2.84 × 4 = −11.3 | S²⁻ 36% ↑ (Coulomb 회복)
• Per-bond: LOBSTER가 covalent overlap 우세 측정 → Cl 약간 우세
• Per-anion total: S²⁻ q² × coord(6 vs 4) → Coulomb 직관 회복
• 4d cage 자체가 짧은 Li 거리 (격자 기하) — ionic radius 단독으로 못 설명
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
15 / 26
📎 사진 첨부: Li–Cl per-bond 히스토그램 (4a/4d)

## Slide 16
11. Voronoi 4-Sublattice — Disorder가 어느 sublattice에 들어가나
원자 | comp1 std (Å³) | modelc std (Å³) | 변화 | 역할
P (PS₄ framework) | 0.00 | 0.37 | +0.37 | framework 거의 불변 (M1)
Cl | 0.00 | 0.74 | +0.74 | 4a + 4d 두 군집 분기
★ Li | 0.21 | 1.15 | ×5.5 ↑ | disorder fingerprint #1
★ S | 3.41 | 2.05 | −40% ↓ | 역설적 균질화
4 sublattice 응답 해석
• P → PS₄ framework 거의 안 흔들림 (M1 backbone 일관)
• Cl → 4a (정상) + 4d AS 두 환경 분기 (M3 ICOHP per-site)
• Li → ×5.5 흔들림 — vacancy + anti-site 인접 재배치
• S → 오히려 균질화 — anti-site Cl이 PS₄-S vs free-S²⁻ split 메움
→ 3 독립 probe 수렴 (Voronoi + BVSE bimodal + LOBSTER ICOHP +13%)
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
16 / 26
📎 사진 첨부: Voronoi 4-sublattice 모식도

## Slide 17
12. BVSE Bimodal Split — Li 환경 둘로 갈라짐 (paired 5×5×5)
시스템 | Group | n_Li | 비율 | BVS peak | 환경
comp1 | uniform | 3000 | 100% | 1.60–1.64 | F-43m ordered
modelc | low-BVS (A) | 1074 | 39.8% | 1.60–1.64 | comp1-like, AS 멀리
modelc ★ | high-BVS (B) | 1626 | 60.2% | 1.83–1.89 | AS Cl 인접, +15%
정량 cross-validation
• 1626 high-BVS Li / 300 AS Cl = 5.4 Li per AS (Li–Cl coord 4-6 정합)
• 60.2% 비율 = 5.4 × 300 / 2700 (math 정확)
• BVSE +15% shift ↔ LOBSTER ICOHP +40% per-bond (slide 7)
같은 anti-site 효과를 두 독립 probe가 다른 정량으로 측정
※ 37.5% AS = cubic 5×5×5 stoichiometric necessity (Cl ≥ 1.6/fu, 4a 500개 full)
실험 25–50% 범위 내 — 'over-disordered' 아님
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
17 / 26
📎 사진 첨부: BVSE bimodal 분포 / pathway 맵

## Slide 18
13. ELF — Covalent backbone vs Ionic glue 시각화
[ ELF 2D slice — comp1 ]
PS₄ 적색 maxima (0.95)
Li 청색 depletion (<0.1)
[ ELF 2D slice — modelc ]
동일 패턴 (PS₄ 0.94)
4d-Cl AS 추가
Probe location | LPSCl | LPSCl₁.₆ | 의미
P–S bond midpoint | 0.946 | 0.944 | covalent 동일 ★
Li basin floor | 0.072 | 0.065 | ionic depletion 강함
Li → nearest anion line min | 0.07 | 0.04 | modelc 더 ionic
→ PDOS + LOBSTER + ELF 세 독립 probe — 같은 그림 (covalent + ionic 공존)
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
18 / 26
📎 사진 첨부: ELF isosurface (covalent+ionic)

## Slide 19
14. k-mesh Audit + LOBSTER spilling + AIMD window
comp1 k-mesh incident & recovery — 정직한 referee defense
초기: k = 2×2×1, k×L = 10 Å → gap 1.50 eV (artifact)
발견: Δgap (modelc 1.82) = 0.32 eV — '조성 효과'로 잘못 해석
복구: k = 4×4×4, k×L = 40 Å → gap 1.76 eV (paper-grade)
결과: Δgap = 0.06 eV (M1 확정), structure RMS 0.003 Å (electronic만 오염)
Property | k-sens | 대응
B₀ (BM-EOS) | robust | 재계산 불필요 (volume curvature systematic cancel)
Gap | high | k = 4×4×4 / 6×6×3 재계산 ✓
Elastic Cij | high | 재계산 ✓
DOS shape | high | 재계산 ✓
ICOHP | robust | Δ < 0.006 eV (local probe) ✓
LOBSTER spilling: comp1 1.46% / modelc 1.16% (paper <5% ✓)
AIMD window: [2, 50] ps 양쪽 동일 protocol, R² 0.999/0.992
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
19 / 26
📎 사진 첨부: k-mesh / spilling / AIMD 수렴

## Slide 20
16. Summary — 불변 ↔ 변화의 깔끔한 분리
불변 (조성 둔감)
• PS₄ covalent backbone
P–S length, ICOHP, ELF
• Band gap (Δ 0.06 eV)
VBM/CBM character
• Li–S(4d) universal anchor
(Δ 2%)
• Per-anion Coulomb 직관
(S²⁻ 우세)
변화 (조성 민감)
• Li transport: Ea ↓ + D₀ ↑
σ × 2.5–4.3 (T 의존)
• Li–anion ionic glue
ICOHP +13% (Cl), +8% (S)
• Shear modulus G (+30%)
C44 +72%, Zener A 1.14→1.44
• 4d-Cl anti-site (새 결합 family)
ICOHP −2.84 eV (+40%/bond)
"전자구조가 아니라 구조적 무질서 (Li 공공 + 4d-Cl anti-site)에서 온다"
→ covalent skeleton 유지 + ionic ligament 재배치
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
20 / 26

## Slide 21
17. 3-Probe Convergence — Anti-site Cl 효과 같은 그림
Probe | 정량 결과 | 측정 대상 | Slide
Voronoi V std | Cl 0 → 0.74 Å³ Li 0.21 → 1.15 (×5.5) | Site disorder (geometric) | 11
BVSE bimodal | +15% shift (60.2% Li) 1.62 → 1.85 BVS | Li 이동 환경 (path) | 12
LOBSTER ICOHP | +40% per-bond (4d AS) −2.03 → −2.84 eV | Li-Cl 결합 강도 (chemistry) | 7
Quantitative cross-consistency
• 1626 high-BVS Li / 300 AS Cl = 5.4 Li/AS ↔ Li–Cl coord (4-6) 정합
• BVSE 60.2% group = 5.4 × 300 / 2700 (math 정확)
• Δ(BVS) +15% vs Δ(ICOHP) +40% — 다른 measure same anchor
→ 단일 method artifact 아닌 robust 물리 현상
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
21 / 26
📎 사진 첨부: 3-probe 수렴 schematic

## Slide 22
18. Oxidation — 'Cl-rich 더 안정?' 축을 지정해야 답
Axis | 의미 | comp1 vs modelc | Reference
1 | 0-pressure intrinsic bulk redox onset | DRAW ~2.14 V (S²⁻ limited) | 우리 + Gil 2022
2 ★ | Mechanically constrained (K_eff > 0) | Cl-rich WINS window 0.80–4.30 V | Gil-González ESM 2022
3 ★ | Cathode interface cycling (R_int, CE) | Cl-rich WINS 8.9 vs 13.2 Ω·h^-0.5 | Zuo Angew 2023
4 ✗ | Thermal / calendar aging (shelf life 90°C) | Cl-rich LOSES 48% vs 68% (5d) | Wu Nano En 2026
→ modelc σ 향상이 oxidation penalty 없이 옴 (axis 1–3 neutral or favorable)
비용은 thermal shelf life (axis 4) — paper #2 motivation
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
22 / 26
📎 사진 첨부: Oxidation 4-axis radar/grid

## Slide 23
19. Constrained ESW Cl-scan + 분해반응 — Axis 1–3 정량 backing
K_eff (GPa) | Cl 0.5 | Cl 1.0 | Cl 1.5 | Cl 1.6 (modelc) | Cl 2.0
0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 (flat) | 2.40
10 | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 4.05 ★ | 3.50 ↓
20 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 4.30 ★★ | 3.60 ↓↓
분해반응 비교 (oxidation onset 2.14 V)
comp1: Li₆PS₅Cl → Li₃PS₄ + 0.25 LiS₄ + LiCl + 1.75 Li ↑
modelc: Li₅.₄PS₄.₄Cl₁.₆ → Li₃PS₄ + 0.1 LiS₄ + 1.6 LiCl + 0.7 Li ↑
modelc: +1.6× LiCl (더 inert) · −2.3× Li 방출
→ Zuo 2023 Eq(1)/(2) 정량 cross-validation ✓
→ Cl-rich가 axis 1–3에서 우세하다는 결과를 우리 직접 계산이 정량 backing
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
23 / 26
📎 사진 첨부: ESW Cl-scan + 분해반응 ΔG 막대

## Slide 24
20. 4가지 Literature Tension — 모두 해소
# | Tension | 우리 결과 | 해소
1 | Oxidation: Cl-rich 더 안정? (lit consensus: yes) | 0-pressure DRAW (slide 18 axis 1) | 4-axis framework (slide 18–19)
2 | Ea-vs-prefactor mechanism (Minafra: disorder→Ea↓) | comp1 4fu Ea > modelc Minafra direction 정합 ★ | Schlem 정확 매칭 (slide 6 v3)
3 | Elastic vacancy paradox (Kim 2025: Cl → E up) | clamped: 52 vs 52 (동일) relaxed: +25% (Kim 매칭) | Relaxed-ion 정확한 method (slide 8)
4 | Band gap absolute (PBE PAW lit ~2.3) | PBE/USPP 1.76 vs lit 2.3 | Method offset 양쪽 동일, Δgap robust
→ 4 tension 모두 'artifact 아닌 method/축 분리'로 해소
paper의 nuanced honesty 핵심 슬라이드
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
24 / 26

## Slide 25
21. 모든 Caveat 한 페이지 — 정직한 method limitation
# | Caveat | 우리 대응
1 | UMA MLIP σ overshoot ~3–5× | σ ratio만 사용 (절대 σ 인용 X)
2 | Haven ratio = 1 가정 | σ_NE는 upper bound로 표기
3 | 3-pt Arrhenius 300K 외삽 | 정성적 trend만, 정량 단정 X
4 | k-mesh convergence 필요 | k×L ≥ 40 Å 양쪽 보장 (slide 14)
5 | LOBSTER charge spilling | 1.16% / 1.46% (<5% paper 기준)
6 | 5 f.u. cell / n=3 configs | ΔEa < 0.05 eV 해상도 못 잡음
7 | USPP gap 0.4 eV underestimate | method offset 명시, Δgap robust
8 | 0-pressure ESW only | K_eff axis 분리 (slide 18–19)
9 | Random anti-site disorder model | 실험 charge-coupled placement 다를 가능성
→ 어떤 caveat도 4 메시지 자체를 흔들지 못함
trend / ratio / mechanism은 robust (same-protocol paired comparison의 힘)
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
25 / 26

## Slide 26
22. Trade-offs & Outlook — Paper #2 Doping Strategy로의 다리
4 Trade-offs of LPSCl₁.₆ (idle/storage 영역만)
1. Thermal calendar shelf life — Wu 2026: 90°C 5일, L6 68% > L55 48% > L53(Cl1.7) 35%
2. Moisture sensitivity — Cl⁻ + H₂O → LiOH·LiCl + H₂S (Strauss, Kraft)
3. Synthesis window — Cl ≥ 1.7 phase-pure 어려움 (Adeli, Yu, Wu)
4. Mechanical anisotropy — Zener A 1.14 → 1.44 (mild but cycling fatigue 가능)
Common cause: 4d-Cl anti-site disorder (M3-M4의 source가 동시에 trade-off의 source)
↓ Paper #2 Strategy ↓
Mitigation via Oxide Doping (X₂O_y → SE)
Hypothesis: O²⁻ PS₄ 부분 치환 또는 4d 자리 점유 → O–Li 강한 결합, Cl/O mixed sublattice, LiCl 2차상 차단
Active 후보 (14 dopant × 3 conc cascade screening):
★ Sc₂O₃ — cascade strongest (de_post = −0.974, E_VRH 18.7 GPa)
★ B₂O₃ — thermal stabilizer, anneal+EOS 진행
★ Nd₂O₃ — DFT-relaxed run5 완료, EOS+post 대기
• Al₂O₃ cluster · MnO/CoO 부드러움 후보 (41 champions verified)
"구조적 무질서의 양면성을 이해했으니, 이제 그 무질서를 'design'할 수 있다"
LPSCl ↔ LPSCl₁.₆ — Paper #1 Preview · Yonghoon Kim · 2026.06
26 / 26
📎 사진 첨부: Trade-off 4축 + 도핑 roadmap