## Slide 1
August 2026
Research Seminar
A gated MLIP-to-DFT screening cascade for LPSCl modification
From curated substitutions to auditable decisions
Yonghoon An
Division of Materials Science & Engineering, Hanyang University
(E-mail : yonghoon71@hanyang.ac.kr)
MLIP screening · physical gates · targeted validation
HANYANG UNIVERSITY
Notes: 오늘 발표의 중심은 특정 도펀트 하나가 아닙니다. LPSCl 을 개선하려고 여러 치환 후보를 계산했을 때, 무엇을 믿고 무엇을 탈락시킬지 결정하는 cascade 를 설명드립니다. 최종 산출물은 승자 선언이 아니라, 다음 DFT 와 실험이 갈 수 있는 짧고 방어 가능한 후보 목록입니다.

## Slide 2
Context
One repair must survive several sulfide interfaces
One repair must survive several sulfide interfaces
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
2
Literature schematic; coating ≠ lattice substitution (Sundar et al., Adv. Sci. 2025, Fig. 1)
Oxidation
S-derived states limit the cathode side.
Interface
One coating meets Li, LPSCl, and cathode chemistries.
Contact & mechanics
Pressure and particle contact change the response.
There is no single repair knob — and no single screening metric.
Coating Substitution Composite Processing
Notes: Argyrodite LPSCl 은 이온전도성과 가공성이 좋지만 산화, 계면, 접촉·기계 문제를 동시에 만족하지 못합니다. 왼쪽은 Sundar 논문의 coating 개요인데, coating 자체가 우리 lattice substitution 과 같다는 게 아니라 - 하나의 처방도 Li, LPSCl, 양극의 서로 다른 계면을 동시에 통과해야 한다는 문제를 보여줍니다. 무엇을 택해도 여러 물성이 함께 바뀌므로 단일 지표가 아니라 cascade 가 필요합니다.

## Slide 3
Motivation
Campaign design record
Substitution turns one material into hundreds of decisions
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
3
Dopant chemistry
Which element or compound?
×
Campaign label
x002 / x005 / x010; actual x unresolved
×
Configuration
Where are defects placed?
×
Target properties
Stability · transport · mechanics
91
curated compounds
×
3
campaign labels
=
273
campaign run slots
Element labels alone do not predict the effect.
Source: cascade_v23_champions.csv · x labels are nominal
Notes: 도펀트 종류만 바뀌는 게 아니라, 같은 화합물도 배치와 라벨이 달라지면 다른 구조가 됩니다. 현재 funnel 의 x 해석과 canonical CSV 의 concentration=0.25 가 충돌하므로 x002/x005/x010 은 campaign label 이라고만 부릅니다. 273 도 화합물 수가 아니라 91종에 세 label 을 붙인 run slot 수입니다. 실험 한 점에 걸리는 시간이 크기 때문에, 비싼 검증 전에 실패 가능성이 큰 방향부터 줄이는 절차가 필요합니다.

## Slide 4
Cascade
Decision architecture
A cascade spends precision only where it matters
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
4
1 CURATE
Chemical priors
Literature and database
2 SCREEN
Same-protocol MLIP
and low-cost proxies
3 GATE
Reject physically
unsafe candidates
4 VALIDATE
Targeted DFT
and experiment
Candidate count ↓
Cost and precision ↑
Computation narrows experiments; it does not replace them.
Notes: Cascade 는 계산을 많이 돌리는 방법이 아니라 비용 배치 전략입니다. 싼 단계에서 넓게 비교하고, 물리 게이트로 위험한 후보를 제거한 뒤, 비싼 DFT 와 실험을 남은 후보에 집중합니다. 각 단계가 무엇을 판정할 수 있는지 한계를 먼저 정합니다.

## Slide 5
Cascade
Pool provenance · versioned lineage
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
5
91 × 3 attempted slots → versioned 47-species snapshot (attrition is provenance, not physics)
Source: cascade_seminar_pool_attrition_273_to_47.csv · champions.csv (141 rows)
Notes: 273은 run slot 수입니다. versioned canonical table 은 2026-06-25 스냅샷으로 oxide 37 + fluoride 10, 47종의 141개 record 만 담습니다 - 141 = 47 x 3 은 champions.csv 로 재검산했습니다. 나머지 44종은 물리 탈락이 아니라 개별 실패 manifest 가 없는 미분류입니다(유일 문서화: As2S3 x3, n_structures=0). 그래서 273에서 47로 걸러냈다는 발견 서사는 쓰지 않습니다.

## Slide 6
Cascade
The 47-species snapshot, by chemical family
What we actually explored — a cast list, not a ranking
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
6
Transition metal (23)
Ag₂O · CoO · Cr₂O₃ · CrO₃ · Cu₂O · Fe₂O₃ · HfO₂ · MnO · MoO₃ · Nb₂O₅ · NiO · Sc₂O₃ · ScF₃ · Ta₂O₅ · TiF₄ · TiO₂ · V₂O₅ · WO₃ · Y₂O₃ · YF₃ · ZnO · ZrF₄ · ZrO₂
Main group (9)
Al₂O₃ · AlF₃ · B₂O₃† · Ga₂O₃ · GeO₂ · In₂O₃ · Sb₂O₅ · SiO₂ · SnO₂
Alkaline earth (6)
BaO · CaF₂ · CaO · MgF₂ · MgO · SrO
Lanthanide (6)
Gd₂O₃ · La₂O₃ · LaF₃ · Nd₂O₃† · NdF₃ · Sm₂O₃
Alkali (3)
Li₂O · LiF · Na₂O
bold = retained through the post-hoc G4 audit (11) † = targeted deep-DFT case study (2) 37 oxides + 10 fluorides, versioned 2026-06-25
A curated snapshot to explore — membership here is not a gate result.
Source: cascade_seminar_scorecard_47.csv (dopant · group · pass_G1_G4 · dft_deep)
Notes: 탐색 대상을 이름으로 보여드립니다. 전이금속 23, 주족 9, 알칼리토 6, 란타나이드 6, 알칼리 3 - 산화물 37과 불화물 10의 versioned snapshot 입니다. 진하게 표시한 11종이 사후 G4 감사까지 남은 후보고, 단검 표시 두 종만 targeted DFT 로 더 들어갔습니다. 이 장은 명단이지 순위가 아닙니다. 자세한 축별 값은 부록 heatmap 에 있습니다.

## Slide 7
Pipeline
Same protocol within each tier
Search, validation, and interpretation are different jobs
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
7
L0 CURATED INPUT
Composition · concentration
configuration · provenance
L1 LOW-COST SCREEN
UMA relaxation
BVSE and derived axes
L2 MATCHED DFT
Selected candidates only
energy · force · electronics
L3 EXPERIMENT
Phase purity · sigma(T)
stability · processing
Protocol tag + source file + status travel with every value
Current scope: 47 relative screens; targeted DFT validation covers 2 candidates.
Notes: Tier 1에서 UMA 와 저비용 프록시로 넓게 보고, Tier 2에서 필요한 후보만 matched DFT 로 확인합니다. Tier 3는 질문별 후처리와 실험입니다. 모든 조성이 같은 고비용 계산을 받는 게 아니라, tier 안에서 프로토콜을 고정하고 선택된 후보만 올립니다. 현재 DFT 검증은 두 후보라는 범위를 계속 표시합니다.

## Slide 8
Evidence
Canonical registry · same-protocol values
LPSCl taught us which descriptors to watch
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
8
Electronic guard
Eg = 2.066 vs 2.099 eV
Δ = 0.033 eV
Fixed-occupation eigenvalues
Structural contrast
Li vacancies
4d-Cl anti-sites
Disorder, not a new chemistry
Transport evidence
Cl-rich modelc: Ea = 0.197 ± 0.032 eV
3-seed, 600/800/1000 K
No citable comp1 Ea
Structural descriptors first; electronics remain a guardrail.
Gap values are canonical; lineage-specific fixed-occ run files remain provenance-open.
Source: electronic.json · canonical_registry.json
Notes: 기존 LPSCl 과 Cl-rich 비교는 cascade 의 결과가 아니라 축 선택의 선행 사례입니다. fixed-occupation gap 차이는 0.033 eV 로 작지만, Cl-rich 구조에는 Li 공공과 4d-Cl anti-site 가 생깁니다. 그래서 구조 안정성, Li 경로, 무질서, 기계 축을 우선 기술자로 잡았습니다. comp1 에는 인용 가능한 멀티시드 Ea 가 없어 두 계의 barrier 비교는 하지 않습니다.

## Slide 9
Cascade
G1-G4 physical · G5 ranking-only
Five gates ask five different questions
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
9
G1
Structure
More stable than host?
mean ΔE < 0
G2
Window
Does the ESW collapse?
window ≥ 0.05 V
G3
Oxidation
Worse than host onset?
Vox ≥ 2.14 V
G4
Li pathway
Is the pathway retained?
proxy > 0.3 AND blocking < 0.6
G5*
Mechanics
How do survivors rank?
roster medians
G4 is also heuristic: blocking < 0.6 has no host/literature anchor. G5 is roster-relative ranking.
Source: cascade_screening_funnel.json (gates)
Notes: G1은 host 대비 구조 안정, G2는 창 붕괴, G3는 host 대비 산화 onset, G4는 BVSE 기하 프록시 두 컷, G5는 로스터 중앙값 순위입니다. G1은 47종 전부 통과라 현재 풀에서 gate power 가 없고, G2의 네 탈락은 전부 G3에도 걸립니다. G4의 blocking 0.6은 anchor 없는 heuristic 이고, G5는 ranking-only 입니다.

## Slide 10
Cascade
Post-hoc literature-mapped gate view
The auditable hard-gate view stops at 11
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
10
DATA-COMPLETE
47
G1 STRUCTURE
47
G2 WINDOW
43
G3 OXIDATION
25
G4 LI TRANSPORT
11
G5 mechanical ranking → 1*
* This funnel is a post-hoc analysis view. G4 is heuristic; G5 is ranking-only.
Source: cascade_screening_funnel.json (waterfall)
Notes: 기본 결과는 weighted score 이고, 이 hard-gate funnel 은 문헌 기준을 투영한 사후 분석 뷰입니다. 47에서 47, 43, 25, 11로 줄고, G5의 1은 median 정렬 결과라 winner 로 부르지 않습니다. 방어 가능한 보고는 G4 통과 11종과 각 게이트 한계를 함께 제시하는 것입니다.

## Slide 11
Audit
Standalone kill · unique kill
Two gates reveal more about the pool than the candidates
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
11
G1: 47 / 47 pass
VACUOUS
No selection pressure in the curated pool.
This does not prove universal stability.
G2: unique kill = 0
REDUNDANT
Four window-collapse failures (CoO, Fe₂O₃, MnO, NiO) also fail G3.
Late-TM chemistry drives both.
Keep the records. Change the interpretation. Gate auditing is itself a scientific result.
Source: cascade_seminar_scorecard_47.csv (first_stop)
Notes: G1이 아무 후보도 제거하지 못한 것은 모든 후보가 훌륭하다는 뜻이 아니라, 출발 풀이 안정 후보 위주로 큐레이션됐다는 뜻입니다. G2에서 탈락한 late-TM 4종은 G3에도 모두 탈락해 unique kill 이 0입니다. 게이트가 독립 정보를 주는지 감사하는 것 자체가 결과입니다.

## Slide 12
Result
47-species snapshot · static pathway audit
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
12
All six oxidation-raising candidates stop at the same static pathway heuristic — a dataset-level trade-off, not causal proof of M–O blocking
Source: cascade_seminar_oxidation_transport_47.csv (6/6 verified)
Notes: 산화 onset 을 host 위로 올린 여섯 후보 - B2O3, Cr2O3, Ga2O3, In2O3, Sc2O3, Y2O3 - 가 모두 같은 G4 정적 경로 heuristic 에서 멈췄습니다. 이건 데이터셋 수준의 trade-off 이고 M-O 결합이 Li blocking 을 일으킨다는 인과 증명은 아닙니다. BVSE 는 conductivity 가 아닙니다. 다만 한 후보의 약점과 다른 후보의 강점을 조합해 볼 이유는 충분히 줍니다.

## Slide 13
Decision model
Conditional Pareto view within post-hoc G1–G4
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
13
Non-dominated set within the 11-member shortlist — axis-dependent, not a winner list
Source: cascade_seminar_pareto_47.csv
Notes: 가중점수는 측정 물리량이 아니라 의사결정 함수입니다. 그래서 G1-G4 의 11종 안에서 mean relative energy 와 BVSE proxy 만 놓은 conditional Pareto 를 같이 봅니다. 비지배 4종은 winner 가 아니고 축을 바꾸면 집합도 바뀝니다. 11종은 host onset 2.14 V 에 묶여 산화축 내부 순위가 없습니다.

## Slide 14
Decision model
One snapshot, different deployment questions
Each answer inherits a different evidence level
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
14
Deployment question | Axes consulted | Evidence level | Missing handling
High-voltage cathode side? | oxidation onset · ESW window | OURS-CALC (MP grand-potential) | —
Survives ambient handling? | ΔG_hyd (lit., binary-sulfide proxy) · HSAB tier | LITERATURE (35/47) · CURATED | 12 unknown — excluded, never zero
Cheap and light at scale? | cost tier · formula mass per cation | CURATED (2026 tier) · STATIC-PROXY | qualitative — never $/kg or Wh/kg
Robust to doping level? | BVS proxy drift across 3 campaign labels | STATIC-PROXY (nominal labels) | labels ≠ resolved x
No axis alone rejects a candidate; descriptive axes never gate.
Source: cascade_v23_themes.json (dG_hyd_MS_lit 35/47 · cost_tier · mass_per_cation · bvs_slope)
Notes: 같은 47종 스냅샷에 질문을 바꿔 던질 수 있습니다. 고전압 양극 쪽이면 산화 onset 과 창 - 저희 계산입니다. 공기 취급이면 문헌 가수분해 proxy 와 정성 등급인데 커버리지가 35/47이고 나머지 12종은 모름이지 불안정이 아닙니다. 비용·무게는 정성 tier 와 질량 proxy, 농도 내성은 세 label 사이 BVS 변화입니다. 축마다 증거 수준이 달라서 화면마다 tag 를 붙였고, 서술 축 단독으로는 어떤 후보도 탈락시키지 않습니다.

## Slide 15
Decision model
Candidate profiles across eight axes
Strengths trade — they do not add
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
15
Within-pool favorable percentiles (descriptive ranking, not absolute properties) — air axes excluded (provisional); BVSE/blocking are static proxies
Source: cascade_radar_axes_origin.csv · fig_cascade_radar.py
Notes: 방금 그 질문-축 지도를 후보 단위로 접으면 이 팔각형이 됩니다. WO3 는 연질 쪽이 크지만 비용 축이 약하고, B2O3 는 산화 쪽이 큰데 Li 경로만 움푹 들어가 있습니다 - 아까 본 트레이드오프가 도형으로 반복됩니다. Cr2O3 와 HfO2 는 서로 반대쪽이 큰데 이 둘을 겹친 그림이 co-doping 절에 나옵니다. 축은 전부 47종 내 상대 percentile 이고, 공기 축은 편향 검증이 끝날 때까지 뺐습니다.

## Slide 16
Robustness
All 5! = 120 gate orders enumerated
Gate order changes the story, not the terminal intersection
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
16
G1 → G2 → G3 → G4 → G5 47 → 47 → 43 → 25 → 11 → 1
G1 → G3 → G2 → G5 → G4 47 → 47 → 25 → 25 → 7 → 1
120 / 120 gate permutations tested — terminal set invariant; intermediate attribution order-dependent
Intermediate waterfall shape and “who killed what” remain order-dependent.
Source: cascade_pipeline_guide.md (permutation audit)
Notes: 다섯 게이트의 120개 순열을 모두 시험했습니다. 게이트가 정적 boolean 조건이라 최종 교집합은 순서와 무관했습니다. 대신 중간 생존자 수와 어느 게이트가 탈락시킨 것으로 보이는지는 달라집니다. waterfall 모양은 결과라기보다 설명 순서입니다.

## Slide 17
Trust boundary
Method-matched claims only
Claim strength must match the method
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
17
SUPPORTED
✓ Gate pass / fail
✓ Same-protocol relative ranking
✓ Oxidation–transport trade-off
✓ Gate-order invariance
NOT SUPPORTED
× UMA absolute energies / moduli
× BVSE-derived conductivity
× Ranking inside degenerate groups
× A unique G5 winner
Still missing as full gates: interface reaction + electronic insulation
Notes: 같은 프로토콜 안의 통과·탈락과 상대순위, 산화-수송 trade-off, 순서 불변성은 현재 데이터로 지지됩니다. UMA 절대값, BVSE 를 전도도로 환산한 값, 축퇴군 내부 순위, G5 단일 승자는 지지되지 않습니다. 계면 반응과 전자 절연은 아직 완전한 게이트로 들어오지 않았습니다.

## Slide 18
Validation
Retraction ledger
Failures made the cascade more credible
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
18
Single-seed 1.33× conductivity → Multi-seed verdict only
MSD fit outside diffusion → β ∈ [0.8, 1.2] gate
DOS-threshold band gap → Fixed-occ eigenvalues
air_hsab qualitative tier → [Zhu20] cross-check: 9/35 off, all one direction → axis demoted to CURATED
Failed claims became executable gates — the audit is part of the pipeline.
Source: canonical_registry.json · cascade_air_axis_lit_vs_tier.csv (26/9/12)
Notes: 이 파이프라인은 처음부터 완성된 규칙이 아니었습니다. 단일시드 전도도 비교, 확산영역 밖 MSD 피팅, DOS threshold gap 을 철회했고, 공기 정성 축은 문헌 대조에서 아홉 건이 전부 한 방향으로 어긋나 서술 등급으로 강등했습니다. 실패한 주장이 실행 가능한 게이트가 됐습니다 - 감사는 파이프라인의 일부입니다.

## Slide 19
Validation
Current deep-DFT coverage: 2 / 47
Three coverage counts — not a linear funnel
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
19
47
data-complete relative screens
11
post-hoc G1–G4 survivors
2
selected deep-DFT cases
PARALLEL COVERAGE RECORDS · B₂O₃ is not inside the G4 survivor set
Promote when
• Near a gate boundary
• Model heads disagree
• Pareto value is high
• Chemistry is under-sampled
Matched validation contract
Same structure, cell, constraint, k-mesh, reference, and magnetic protocol.
Compare only inside one protocol lineage.
The 47-candidate result is a relative screen — not 47 DFT confirmations.
Notes: 47종 상대 스크린, G1-G4 통과 11종, 심층 DFT 2건은 한 줄의 funnel 이 아닙니다. 특히 B2O3 는 G4 탈락 후보지만 trade-off 검증을 위해 DFT 로 본 사례라 11종의 부분집합처럼 그리면 틀립니다. 비싼 계산은 게이트 경계, 모델 불일치, Pareto 가치, 새로운 화학을 대표하는 후보에 선택적으로 씁니다.

## Slide 20
ML roadmap
UMA screen + co-doping hypothesis model
ML is already here — but it is not yet a discovery model
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
20
UMA MLIP
Energy and force surrogate
Fast configuration search
Same-protocol relative screen
Physics cascade
Gate pass / fail
Trade-off structure
Shortlist for expensive validation
Co-doping ML v2
47 scores → 1,081 pair hypotheses
0 explicit pair structures / targets
LODO / L2DO R² < 0
End-member profiles only — the pair itself is uncomputed (site competition unresolved)
Current role: cost reduction + hypothesis ordering, not discovery certification.
Source: codoping_ml_v2_meta.json · cascade_radar_axes_origin.csv
Notes: ML 을 둘로 나눠야 합니다. UMA 는 에너지와 힘을 대신하는 MLIP 라 같은 규약으로 넓게 볼 수 있게 해 줍니다. 공동치환 모델은 47개 단일 도펀트 점수를 1,081개 조합에 이식한 가설 생성기입니다. 실제 라벨이 없고 dopant 를 통째로 빼면 R2 가 음수라 discovery predictor 가 아닙니다. 오른쪽 레이더처럼 Cr2O3 와 HfO2 는 서로 반대쪽이 커서 상보성 가설은 그림으로 서지만, 두 champion 의 문헌-유추 자리가 겹칠 수 있어(Cr3+ Li_24g, Hf4+ 양쪽성) site 경쟁이 1차 리스크입니다.

## Slide 21
Outlook
Pattern: Sendek 2017 · GNoME 2023 · Kim 2025
The next cascade learns where to calculate next
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
21
CANDIDATE SPACE
dopant × x × configuration
L1 FAST SCREEN
UMA + BVSE + gate risk
L2 DFT
matched validation
VERSIONED DATABASE
provenance-tagged records
ACQUISITION
Pareto gain + uncertainty + diversity
L3 EXPERIMENT
phase · sigma(T) · stability
EXPLOIT: predicted Pareto gain EXPLORE: uncertainty / new chemistry VALIDATE: gate boundary
ML chooses what to calculate next; physics and experiments decide what is true.
Source: cascade_ml_integration_guide.md · litdb (Sendek · Kim digests held)
Notes: 다음 단계는 게이트를 ML 로 없애는 게 아니라, 비싼 계산을 어디에 쓸지 정하는 폐루프입니다. 물리 gate 와 모델을 분리하고, 새 DFT label 을 DB 와 모델로 돌려보냅니다. 상위 예측만 반복하지 않고 불확실하거나 새로운 화학도 선택하며, 게이트 경계는 DFT 로 확인합니다. 최종 판단은 물리 게이트와 실험이 맡습니다.

## Slide 22
Appendix A1
Terminology and symbol conventions
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
22
Symbol / term | Meaning | Usage rule
ΔE | Doped − host relative energy | Same engine, cell, composition convention
Vox | Grand-potential oxidation onset | V vs Li; ties at 2.14 V remain unresolved
window | Vox − Vred | Collapse gate only; not kinetic stability
transport_norm | BVSE geometric proxy | Never call it D or conductivity
β | d log(MSD) / d log(t) | 0.8–1.2 required for diffusive verdict
Ea | Arrhenius activation energy | State temperatures, window, seeds
missing | Not calculated / incomplete | Not a zero and not a failure
Notes: 기호 정의 방어용입니다. 모든 숫자에 method tag 를 붙이고 서로 다른 protocol 절대값을 한 축에 섞지 않습니다.

## Slide 23
Appendix A2
Protocol matrix and allowed claims
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
23
Tier / method | Primary output | Allowed claim | Do not claim
UMA MLIP | Relative E, forces, relaxation | Same-protocol candidate ordering | Absolute thermodynamics
BVSE | Static pathway geometry | Pathway retention risk | D or conductivity
MLIP-MD | MSD, D(T), Ea | Multiseed verdict at 600/800/1000 K | Single-seed ratio
DFT | Matched energy/electronic response | Selected candidate validation | 47/47 DFT coverage
Literature / experiment | External values | Directional cross-check | Mix with internal absolutes
Notes: 이 표는 method-to-claim 계약입니다. screen 값과 DFT case study 를 같은 coverage 처럼 말하지 않습니다.

## Slide 24
Appendix A3
47-species scorecard heatmap
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
24
Per-axis favorable percentiles + first-stop gate — no composite score, no winner
Source: cascade_seminar_scorecard_47.csv
Notes: 후보별 전 축 backup 입니다. percentile 은 표시용 상대 비교고 universal score 는 없습니다. missing 은 제외·flag 처리했습니다.

## Slide 25
Appendix A4
Defense Q&A — cascade and evidence
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
25
Question | Defense answer
Is 47 a high-throughput discovery funnel? | No. It is a human-curated, host-specific composition-family scan.
What happened to the other 44 of 91? | Absent from the versioned canonical snapshot; absence is not physical rejection.
Why keep vacuous or redundant gates? | Auditability. Their selection pressure is reported and may change with a new pool.
Why conclude at 11 instead of one? | G5 is roster-median ranking. G4 defines the defensible physical survivor set.
Does BVSE failure prove low conductivity? | No. It flags pathway risk; multiseed MD or experiment is required.
Why is the air axis not a gate? | Literature proxy covers 35/47 (12 unknown ≠ unstable) and our qualitative tier failed a one-directional bias check — it stays descriptive.
Notes: 질문에는 숫자보다 범위를 먼저 답합니다.

## Slide 26
Appendix A5
Defense Q&A — validation and ML
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
26
Question | Defense answer
Are all 47 candidates DFT-validated? | No. Current DFT coverage is 2/47; the rest are relative screens.
Can 47 rows train a discovery model? | Not a general model. They can seed gate-specific surrogates and active learning.
Why not trust LOOCV R² = 0.9998? | The target score is constructed from the same inputs; independent dopant splits collapse.
Why not choose only the predicted top candidate? | Winner's curse. Acquisition must include uncertainty and chemical diversity.
When can the model be called predictive? | After real co-doped labels, group-CV, and a prospective validation round.
Notes: UMA 와 후속 예측 모델의 역할을 분리해 답합니다.

## Slide 27
Appendix A6
Canonical sources held in the repository
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
27
Source | Role
docs/cascade_pipeline_guide.md | Canonical narrative, gates, trust limits
db/properties/cascade_screening_funnel.json | Waterfall, gate outcomes, permutations
db/properties/cascade_seminar_scorecard_47.csv | 47-candidate axes + first-stop + deep-DFT flags
db/properties/cascade_v23_champions.csv | 141 champion records (47 × 3 labels)
db/properties/cascade_v23_themes.json | 14 design axes incl. air / cost / mass / dose
db/properties/cascade_air_axis_lit_vs_tier.csv | [Zhu20] cross-check: 26 agree · 9 off · 12 absent
db/properties/cascade_radar_axes_origin.csv | Eight-axis favorable percentiles (radar)
db/properties/codoping_ml_v2_meta.json | ML validation limits (LODO/L2DO)
db/properties/canonical_registry.json | Canonical values and provenance flags
Notes: 숫자를 기억으로 인용하지 않고 정본 파일로 돌아갑니다.