## Slide 1
RESEARCH SEMINAR · AUGUST 2026
Why screen dopants
for LPSCl?
A staged, low-cost route from broad chemistry
to targeted DFT, MD, interface calculations, and experiments
The purpose is not to announce a universal winner.
It is to decide what deserves the next expensive calculation.
Yonghoon An · Battery Materials Lab.
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
1
Notes: 제가 이 cascade를 만든 이유는 90종 가운데 1등을 뽑기 위해서가 아닙니다. LPSCl에 첨가제를 넣으면 산화 안정성, Li 이동, 기계적 성질과 계면 반응이 함께 바뀝니다. 이 넓은 공간을 전부 DFT와 장시간 MD로 계산할 수 없기 때문에, 싼 계산으로 먼저 훑고 비싼 검증을 어디에 쓸지 정하는 흐름이 필요했습니다. 오늘은 그 흐름을 아홉 단계로 설명하고, 지금 데이터에서 실제로 배운 것과 아직 남은 질문을 나눠서 보여드리겠습니다.
[발표자 메모]
첫 장에서는 ‘winner search’가 아니라 ‘validation budget allocation’이 목적이라고 분명히 말한다.
[Sources]
Project cascade lineage and current methodology review.

## Slide 2
The problem
Argyrodite: the Li₆PS₅Cl crystal family · Cathode-side: where the electrolyte is oxidised Dendrite: metal growing through the electrolyte
A sulfide electrolyte fails in several ways at once
•
Oxidation at the cathode, contact loss, cracking and dendrites are coupled, not separate.
•
So a modifier that helps one axis can quietly cost you another.
Kang et al., Chem. Commun. 2026
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
2
Kang et al., Chem. Commun. (2026), Fig. 16 — a literature map of how the failure modes feed each other. The three green boxes are the levers people actually pull. Not our result.
Notes: 황화물 고체전해질은 Li 이온이 잘 움직이는 장점이 있지만, 전극과 만나는 순간 여러 문제가 동시에 생깁니다. 첨가제로 산화 반응을 늦춰도 Li 경로가 나빠질 수 있고, bulk가 안정해 보여도 실제 계면에서는 분해가 진행될 수 있습니다. 그래서 한 개의 종합 점수보다 산화, 이동, 역학, 계면을 서로 다른 질문으로 나눠 봐야 합니다.
[발표자 메모]
네 상자를 차례로 짚고, ‘한 계산이 네 질문을 대신하지 않는다’고 마무리한다.
[Sources]
Banik et al., substitution and oxidative stability of argyrodites; Sundar et al., interface-specific coating screening.

## Slide 3
The lever, and the cost
Lever: the variable you are allowed to change · Charge recipe: how Li is added or removed to keep the cell neutral
Doping the electrolyte is the lever we can screen cheaply
•
Coating and anode work live at interfaces — hard to build, harder to predict in advance.
•
Doping happens inside the lattice, so a computer can survey it before anyone synthesises.
Framing for this talk
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
3
The catch one element changes oxidation, Li transport and stiffness all at once — several axes, not one.
The arithmetic 91 candidates × several sites × several charge recipes = thousands of structures.
So the question is not which is best? — it is what deserves the expensive calculation next?
Screen broadly and cheaply.
Spend the accurate methods only where the answer would change.

## Slide 4
How others do it
Gate: a pass / fail condition · Fidelity: how accurate and how expensive the method is
Everyone narrows the space before spending on accuracy
•
Xiao cuts 104,082 coating candidates to three with sequential physical gates.
•
Kahle instead raises the accuracy stage by stage, ending in first-principles MD.
Xiao 2019 · Kahle 2020
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
4
Left: Xiao, Miara, Wang & Ceder, Joule 3 (2019) 1252, Fig. 1. Right: Kahle, Marcolongo & Marzari, Energy Environ. Sci. 13 (2020) 928, Fig. 1.
Notes: 문헌에서도 넓은 후보를 처음부터 가장 비싼 방법으로 계산하지 않습니다. Xiao는 수만 개의 코팅 후보를 상안정성, 전기화학 안정성, 계면 반응처럼 서로 다른 필터로 줄였습니다. Kahle은 구조 정보와 정적 모델에서 시작해 마지막에 first-principles MD로 올라갑니다. 제가 가져온 것은 이들의 문턱값이 아니라, 싼 모델과 비싼 검증의 역할을 분리하는 설계입니다.
[발표자 메모]
왼쪽은 후보 수를 줄이는 구조, 오른쪽은 계산 정밀도를 올리는 구조라고 설명한다.
[Sources]
Xiao et al., Joule 2019, Fig. 1; Kahle et al., Phys. Rev. Materials 2020, Fig. 1.

## Slide 5
What we took
Threshold: the numeric value of a gate · Queue: the order in which expensive calculations get run
We borrowed the ordering, not the thresholds
•
Their cut-offs were tuned for coatings; a sulfide host would fail all of them.
•
What transfers: a cheap stage reorders the queue — it never certifies a material.
Sendek 2017
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
5
Sendek, Yang, Cubuk, Duerloo, Cui & Reed, Energy Environ. Sci. 10 (2017) 306, Fig. 1 — physical gates first, then a classifier trained on only 40 measured conductors. Their honesty about small training sets is the part we reuse.
Notes: 우리 workflow는 문헌의 결과 숫자를 복사한 것이 아닙니다. 넓은 화학 공간은 빠르게 훑고, 서로 다른 물리 질문은 따로 계산하고, 마지막 판단은 같은 조건의 DFT·MD·실험으로 넘긴다는 원칙을 가져왔습니다. 그래서 싼 모델은 후보를 확정하는 판정기가 아니라, 다음 계산 순서를 바꾸는 도구로 쓰는 게 맞습니다.
[발표자 메모]
네 단계 중 ‘physics-specific checks’와 ‘expensive validation’ 사이를 특히 강조한다.
[Sources]
Xiao 2019; Kahle 2020; Sundar 2025; Sendek 2017.

## Slide 6
What we put in
Family: compounds grouped by their dominant anion · Roster: the full input list, before anything is judged
91 compounds across seven families — chosen to span the chemistry
•
Oxides for strong bonds; halides because the host has Cl; nitrides and sulfides as controls.
•
⚠ The list leans toward well-known stable compounds — that turns out to matter later.
Input roster — not a shortlist
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
6
OXIDES 37
Ag₂O Al₂O₃ B₂O₃ BaO CaO CoO Cr₂O₃ CrO₃ Cu₂O Fe₂O₃ Ga₂O₃ Gd₂O₃ GeO₂
HfO₂ In₂O₃ La₂O₃ Li₂O MgO MnO MoO₃ Na₂O Nb₂O₅ Nd₂O₃ NiO Sb₂O₅ Sc₂O₃
SiO₂ Sm₂O₃ SnO₂ SrO Ta₂O₅ TiO₂ V₂O₅ WO₃ Y₂O₃ ZnO ZrO₂
CHLORIDES 19
AlCl₃ BaCl₂ CaCl₂ CrCl₃ FeCl₃ GaCl₃ HfCl₄ LaCl₃ LiCl MgCl₂
NbCl₅ NdCl₃ ScCl₃ SmCl₃ SrCl₂ TaCl₅ TiCl₄ YCl₃ ZrCl₄
SULFIDES 11
Al₂S₃ As₂S₃ CaS Ga₂S₃ GeS₂ Li₂S MgS Na₂S Sb₂S₃ SiS₂ SnS₂
FLUORIDES 10
AlF₃ CaF₂ LaF₃ LiF MgF₂ NdF₃ ScF₃ TiF₄ YF₃ ZrF₄
BROMIDES 5
AlBr₃ CaBr₂ LiBr MgBr₂ ZrBr₄
NITRIDES 5
AlN Ca₃N₂ GaN Li₃N Mg₃N₂
IODIDES 4
AlI₃ LiI MgI₂ NaI
Grouped by the dominant anion. Order inside a family carries no meaning — this is the input list, not a shortlist.
Notes: 질문이 들어오면 전체 91종을 보여주는 페이지입니다. 순서는 성능 순위가 아니고, 가족별로 어떤 화학 공간을 처음에 열었는지 보여줍니다. Li₃N은 명단에는 있었지만 프로젝트 규약상 UMA 판단 근거에서는 분리해야 하고, As₂S₃ 세 슬롯은 구조 생성 단계에서 끝났습니다.
[발표자 메모]
발표 본문에서는 열지 않아도 된다.
[Sources]
master_batch_273.sh roster; project UMA exclusion rule for Li3N.

## Slide 7
Where they sit
Cation: the metal we substitute in · Coverage: how many compounds of that element we ran
36 cation elements, from alkali metals to lanthanides
•
The number in each box is how many different compounds of that element we actually ran.
•
Coverage is broad in the transition metals and thin in the heavy main group.
Our roster, drawn on the table
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
7
Our own roster. Colour marks the chemical family only — it is not a score and not a ranking.
Notes: 출발 명단은 산화물, 할라이드, 질화물과 황화물을 합친 91종입니다. 각 화합물에 세 개의 실행 라벨을 붙여 273개 작업을 계획했고, 그중 270개가 활성화된 workflow를 끝냈습니다. 여기서 x002, x005, x010은 실제 2, 5, 10퍼센트 농도가 아닙니다. 작은 셀의 정수 치환 때문에 세 라벨 모두 generator loading x=0.25로 들어갔고, 서로 독립적인 반복 측정도 아닙니다.
[발표자 메모]
273을 후보 수라고 부르지 않고 workload라고 부른다.
[Sources]
master_batch_273.sh; db/properties/cascade_label_scatter_audit.json (corrected exact-formula regrouping).

## Slide 8
STEP 1 — Where it sits
Sublattice: the set of equivalent positions one element occupies · Aliovalent: a different charge from the ion it replaces
A dopant name is not yet a structure
•
Li, P, S and Cl sublattices are distinct — an oxide needs a cation site and an anion site.
•
Aliovalent substitution adds or removes Li, and more than one recipe balances the charge.
Our calculation · site preference
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
8
Our calculation: which sublattice each cation prefers, plotted against its ionic radius. Big cations end up on Li sites; small group-14 ions replace P. Bars are the spread across our three runs.
Notes: 첫 단계는 물성을 계산하는 단계가 아닙니다. 어떤 host 구조, 어떤 화학 명단, 어떤 모델과 장비를 썼는지 먼저 고정합니다. 수백 개 구조를 만든 뒤에 모델이나 경로가 잘못됐다는 걸 발견하면 비용을 거의 전부 잃기 때문입니다. 그래서 preflight는 계산 환경과 provenance를 먼저 묶는 단계입니다.
[발표자 메모]
‘재료를 거르는 단계가 아니라 실행을 거르는 단계’라고 설명한다.
[Sources]
Archived tier_cascade.sh lineage; cascade pipeline anatomy.

## Slide 9
STEP 2 — Building it
Configuration: one specific arrangement of atoms in the cell · Generator: the code that enumerates candidate structures
Every allowed site becomes its own candidate structure
•
One compound produces several structures, not one — different sites, different charge recipes.
•
⚠ Which site wins is an output of the generator, not something we controlled.
Our calculation · where the anion landed
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
9
Our calculation: where the dopant's anion actually landed across the campaign. Three sublattices absorbed it in comparable numbers, so the site was never fixed by design.
Notes: 두 번째 단계에서는 첨가제 이름을 실제 원자 구조로 바꿉니다. 가능한 치환 자리와 전하보상 조합을 만들고, 여러 초기 배치를 준비합니다. 이때부터 같은 도펀트 이름도 exact formula와 자리가 다르면 다른 물질입니다. 실제로 90종 가운데 31종은 세 라벨 사이에서 exact formula가 바뀌었기 때문에, 세 값을 농도 응답이나 반복 측정처럼 평균하면 안 됩니다.
[발표자 메모]
아래 31/90은 결과 순위가 아니라 구조 생성 설계의 진단값이라고 말한다.
[Sources]
db/properties/cascade_label_scatter_audit.json; tools/cascade/audit_label_scatter.py.

## Slide 10
STEP 3 — Cheap relaxation
Relaxation: moving atoms until the forces vanish · Machine-learned potential: a fast stand-in for quantum-mechanical forces
Let a fast model decide which structures are even plausible
•
A machine-learned potential relaxes in minutes instead of hours, so we can afford all of them.
•
Structures that collapse or refuse to converge drop out here.
Method note
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
10
What we get relative energies inside one consistent convention — enough to compare candidates.
What we do not get formation energies, hull distances, or anything comparable to a database value.
Why that is fine nothing downstream needs an absolute number — only an ordering.
This stage answers one question: does the structure hold together?
Notes: 세 번째 단계에서는 생성된 구조를 UMA 포텐셜로 빠르게 이완합니다. 심하게 무너지거나 수렴하지 않는 구조를 먼저 찾고, 같은 계산 규약 안에서 상대 에너지와 변형 정도를 기록합니다. DFT보다 훨씬 싸서 넓은 구조 공간을 훑는 데 유용하지만, 이 값은 formation energy나 hull stability를 증명하지 않습니다. Li₃N처럼 모델 편향이 확인된 계열은 이 증거에서 분리해야 합니다.
[발표자 메모]
초록 상자는 용도, 빨간 상자는 한계다. 두 문장을 모두 말한다.
[Sources]
tools/doping/run_uma_screening.py lineage; project UMA validity rules.

## Slide 11
STEP 4 — Picking one
Representative: the one structure carried forward · Convergence: the optimiser actually finished
One structure per candidate goes forward — and that is a choice
•
We keep the converged, low-energy structure whose cell volume did not blow up.
•
⚠ Candidate counts differ per compound, so this is not a ranking of the elements.
Our calculation · stability band
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
11
Our calculation: relative stability against the undoped host, with the spread across our three runs. Here the runs agree, so a representative structure is defensible on this axis.
Notes: 이완된 구조 중 다음 단계로 보낼 대표 구조를 고릅니다. 여기서 winner라는 말이 나오지만, 의미는 생성된 메뉴 안에서 상대적으로 나은 배치라는 정도입니다. 후보 수와 seed 수가 화학종마다 다르기 때문에, 이 선택을 곧바로 최고의 도펀트라고 부를 수는 없습니다. 구조 선택과 화학종 순위는 반드시 분리해서 봐야 합니다.
[발표자 메모]
‘winner’라는 단어의 범위를 좁히는 슬라이드다.
[Sources]
tools/doping/select_winners.py lineage; cascade_v23_all.csv.

## Slide 12
STEP 5 — Shaking it
Anneal: a brief run at high temperature · Local minimum: the nearest stable arrangement, not necessarily the right one
A short heat-and-relax tests whether the structure survives
•
Plain relaxation only finds the nearest minimum; real synthesis explores much further.
•
So we heat briefly, then relax again — everything measured next depends on bond lengths.
Method note
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
12
Why it matters Li pathways and stiffness both shift when bond lengths shift.
What it is not an equilibrium structure, a synthesis history, or a conductivity measurement.
500 K for 50 picoseconds, then relax again.
Long enough to cross a small barrier, short enough to afford for everyone.
Notes: 선택된 구조는 짧게 가열한 뒤 다시 이완합니다. 목적은 처음 잡힌 국소 최소가 조금 흔들렸을 때도 남아 있는지 보는 것입니다. 궤적을 사용하기 때문에 MD처럼 보이지만, 장시간 확산계수나 상온 전도도를 얻는 계산은 아닙니다. 전도도를 말하려면 여러 seed와 충분한 생산 구간을 가진 별도 MD가 필요합니다.
[발표자 메모]
anneal과 conductivity MD를 구분해서 말한다.
[Sources]
tools/doping/anneal lineage; cascade pipeline anatomy.

## Slide 13
STEP 6 — The Li path
Bond-valence map: a cheap estimate of how comfortable an ion is at a point · Percolation: a low-energy path that spans the crystal
Map the energy landscape a lithium ion would have to cross
•
We score every point for how comfortable a Li ion would be, then look for connected valleys.
•
We also count how much of the path the dopant itself sits in the way of.
Our calculation · Li landscape
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
13
Our calculation: the static landscape, undoped versus B₂O₃-doped. ⚠ Valleys are low-energy regions, not verified channels — this flags risk, it does not measure conductivity.
Notes: 여섯 번째 단계는 정적 구조에서 Li 경로가 불리해 보이는지 빠르게 확인합니다. bond-valence 지형은 국소 배위를 보고, 4 Å 지표는 도펀트 주변에 놓인 Li의 기하학적 비율을 셉니다. 둘 다 확산계수나 전도도가 아닙니다. 또 과거 cascade의 파라미터는 현재 프로젝트 표준 softBV와 다르기 때문에, 지금은 과거 구조의 위험 신호로만 사용하고 최종 후보는 표준 규약으로 다시 계산해야 합니다.
[발표자 메모]
그림의 노란 영역을 ‘통로’라고 단정하지 말고 정적 low-energy region이라고 설명한다.
[Sources]
docs/figures/bv_structure_panels_comp1.png; legacy cascade BVS code; canonical softBV convention.

## Slide 14
STEP 7 — Squeezing it
Equation of state: energy as the cell volume changes · Stack pressure: the force holding the cell together
In a solid-state cell the mechanics are part of the performance
•
Too stiff and particles never make contact; too soft and the layer creeps.
•
We change the cell volume and apply small strains to get stiffness and ductility.
Our calculation · checked against DFT
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
14
Our calculation: one equation-of-state case checked against DFT. ⚠ A single-case check — the campaign-wide elastic numbers are model values compared within one convention.
Notes: 일곱 번째 단계에서는 부피를 조금씩 바꿔 EOS를 맞추고, 작은 변형을 가해 탄성 응답을 계산합니다. 이렇게 하면 지나치게 연하거나 비물리적인 구조를 찾고, 어떤 후보가 DFT 확인이 필요한지 정할 수 있습니다. 다만 화면의 DFT EOS는 한 사례의 검증 예시이고, 90종 전체가 DFT로 검증됐다는 뜻은 아닙니다. screen-wide 탄성값은 같은 MLIP 규약 안의 방향 비교로 보는 게 안전합니다.
[발표자 메모]
오른쪽은 두 계산이 답하는 질문을 나눈다. B0와 VRH B를 같은 값처럼 섞지 않는다.
[Sources]
docs/figures/cascade/b2o3_eos_dft_vs_modelc.png; run_mlip_postproc.py lineage.

## Slide 15
STEP 8 — The window
Oxidation onset: the voltage at which decomposition becomes favourable · Window: the voltage range where nothing is driven to decompose
Raising the voltage pulls Li out — we compute where it breaks
•
At each voltage we ask whether the material would rather stay whole or split into other phases.
•
We get the onset and the products — an insulating one behaves nothing like a conducting one.
Our calculation · 90 candidates
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
15
Our calculation: the voltage range over which each candidate is not driven to decompose. Late transition metals lose the window entirely. 0 K bulk thermodynamics — this says decomposition is allowed, not how fast.
Notes: 여덟 번째 단계에서는 Li 화학퍼텐셜을 전압축으로 바꾸고, 후보 조성이 어떤 상으로 분해될 수 있는지 봅니다. 같은 경쟁상 목록 안에서 host와 후보를 비교하면 bulk 산화 onset과 분해 산물을 얻을 수 있습니다. 하지만 이 계산은 0 K bulk 열역학입니다. 실제 계면 구조, 접착, 반응 속도와 passivation은 별도 계산과 실험이 필요합니다.
[발표자 메모]
convex hull과 grand potential은 ‘분해 가능성’이지 ‘실제 수명’이 아니라고 선을 긋는다.
[Sources]
tools/oxidation/esw_cascade_batch.py; MP grand-potential workflow; same-phase-roster contract.

## Slide 16
STEP 9 — What we skipped
Proxy: something cheap that correlates with what you want · Adhesion: how strongly two materials stick across an interface
Two calculations were designed in and never run
•
Real conductivity — long dynamics per candidate, days each. Step 6 stands in as a proxy.
•
The interface — how the doped electrolyte meets the cathode. Not attempted at all.
Sundar et al., Adv. Sci. 2025
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
16
Sundar et al., Adv. Sci. (2025), Fig. 2 — the same oxide scored at four different interfaces. An element that looks safe against the electrolyte can look bad against the anode. We computed none of these four maps.
Notes: 마지막 단계에서는 앞의 기록을 모아 다음 고비용 계산의 순서를 정합니다. 이때 도펀트 이름만 합치는 것이 아니라 exact formula, site, 계산 규약과 불확실성을 함께 넘겨야 합니다. 산출물은 1등 후보가 아니라 DFT, 멀티시드 MD, 계면 계산이나 실험으로 확인할 질문 목록입니다. 새로운 결과가 들어오면 다시 순서를 갱신합니다.
[발표자 메모]
마지막 상자에서 첫 상자로 돌아오는 화살표를 active-learning loop로 설명한다.
[Sources]
stage 10–12b design; acquisition workflow; explicit validation requirements.

## Slide 17
What exists
Computed: a file-backed result exists · Not computed: no result exists, and no proxy substitutes for it
Broad in structures, thin in the expensive evidence
•
Structures, relaxation, anneal, Li maps, mechanics and oxidation windows all exist.
•
Real conductivity, explicit interfaces and pool-wide DFT confirmation do not.
Evidence inventory
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
17
Computed candidate structures · fast relaxation · short anneal · static Li-path maps · stiffness and equation of state · bulk oxidation windows and decomposition products
Not computed a real concentration series · repeats at a fixed site · long conductivity dynamics · explicit interfaces and adhesion · DFT confirmation across the whole pool
A missing calculation stays missing.
A proxy can reorder the queue; it cannot take the place of the answer.
Notes: 270개 실행 슬롯에서 구조, 짧은 anneal, 정적 지표, 탄성, bulk 산화 기록은 남았습니다. 반면 장시간 멀티시드 전도도 MD와 명시적 계면 접착 계산은 v23에서 돌지 않았습니다. DFT 입력 폴더가 있다는 사실도 DFT 검증 완료와는 다릅니다. 이 슬라이드는 현재 데이터가 답할 수 있는 질문과 답할 수 없는 질문을 한 번에 나누기 위한 것입니다.
[발표자 메모]
왼쪽과 오른쪽을 같은 속도로 읽지 말고, 오른쪽 세 가지 핵심: real concentration, MD, interface만 강조한다.
[Sources]
Run-tree inventory; cascade pipeline anatomy; v23 enabled-stage configuration.

## Slide 18
Result 1 — Identity
Exact formula: the atom counts in the simulated cell · Placement: which site the dopant actually took
The same dopant name did not mean the same material
•
59 of 90 species kept one exact formula across our three runs; 31 did not.
•
Where the site moved the value moved too — averaging the three mixes different materials.
Our calculation · label spread
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
18
Our calculation: each grey bar is one species, each dot one run. The bar is as tall as the gap between a dozen different species — which means placement, not chemistry, is driving that axis.
Notes: 가장 먼저 배운 것은 도펀트 이름만으로 비교 대상을 정의할 수 없다는 점입니다. 세 실행 라벨을 exact formula 기준으로 다시 묶으면 59종은 조성이 같았지만 31종은 조성 자체가 달라졌습니다. 같은 이름 아래 다른 물질을 평균한 경우가 있었다는 뜻입니다. 다음 계산에서는 formula와 site를 먼저 고정하고, 그 안에서 여러 seed를 돌려 자리 의존성과 수치적 흔들림을 분리해야 합니다.
[발표자 메모]
이 슬라이드의 목적은 과거 데이터를 버리는 게 아니라, 어떤 단위로 다시 묶어야 하는지를 설명하는 것이다.
[Sources]
db/properties/cascade_label_scatter_audit.json; tools/cascade/audit_label_scatter.py, corrected regrouping.

## Slide 19
Result 2 — Oxidation
Valence band: the highest filled electronic states · Pinned: set by one element regardless of what else changes
Sulfur sets the limit, and shifts away from it are conditional
•
The top of the valence band is sulfur, so sulfur is oxidised first no matter what we add.
•
Late transition metals are the clear loss: the window collapses rather than shifting.
Banik 2022 · our onsets
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
19
Left: Banik et al. (2022), Fig. 4 — the valence-band edge of Li₆PS₅Cl is sulfur. Right: our onsets grouped by cation chemistry. Most sit pinned at the host value; we cannot yet attribute the exceptions to an element.
Notes: 과거 작은 표만 보면 산화 onset 변화가 산화물 계열의 특징처럼 보였습니다. 전체 화학 풀을 다시 보니 일부 황화물 대조군도 같은 산화 반응 가지에 들어갔습니다. 그래서 ‘산화물이라서 좋아진다’는 설명은 충분하지 않습니다. Banik의 그림은 S 상태가 산화 반응을 지배할 수 있다는 배경을 주고, Sundar의 그림은 같은 개질재도 어느 계면에서 보느냐에 따라 반응성이 달라진다는 점을 보여줍니다. 현재 결과는 메커니즘 확정이 아니라, 다음 matched comparison을 정하는 가설입니다.
[발표자 메모]
문헌 그림을 우리 데이터 검증처럼 말하지 않는다. 왼쪽은 bulk 전자구조 배경, 오른쪽은 interface-specific 판단의 필요성이다.
[Sources]
Banik et al., Fig. 4; Sundar et al., Fig. 2; recovered oxide/sulfide family controls.

## Slide 20
Result 3 — The trade
Blocking fraction: how much of the Li path the dopant occupies · Trade-off: a gain on one axis paid for on another
What stabilises the lattice also blocks the traffic
•
Across our candidates the two axes pull against each other — the trend is real, not noise.
•
The same tension shows up in the literature on a completely different material set.
Our data · Xiao 2019
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
20
Left: our candidates — more stabilising means more Li sites blocked. Right: Xiao et al. (2019), Fig. 7 — across 411 oxides, more lithium means a lower oxidation limit. Same shape of problem.

## Slide 21
Next round
Seed: a different random starting arrangement · Boundary case: a candidate sitting near a decision threshold
Fix the comparison before making it bigger
•
Freeze the site and the formula, then repeat — that separates chemistry from placement.
•
Build real low concentrations in larger cells; promote only boundary cases upward.
Our calculation · reference host
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
21
Our calculation: framework, Li percolation path and the bond-valence channel of the undoped host — the reference the next campaign is built on.
Notes: 다음 campaign은 후보 수를 더 늘리기 전에 통제를 먼저 강화해야 합니다. 큰 셀에서 실제 저농도를 만들고, formula와 site를 고정한 뒤 여러 seed를 반복해야 합니다. 정적 Li 경로는 프로젝트 표준 softBV로 다시 계산하고, 경계 후보만 멀티시드 MD로 올립니다. 산화와 계면은 같은 구조 계보와 reference를 사용해 따로 검증하고, 마지막에만 결과를 합치는 게 맞습니다.
[발표자 메모]
구조, 수송, 계면 세 칸을 future work의 세 묶음으로 정리한다.
[Sources]
Canonical softBV and MLIP-MD protocols; cascade design review; interface validation plan.

## Slide 22
ML & co-doping
Applicability domain: the region the training data actually covers · Co-doping: two modifiers in the same lattice
Use the data to schedule calculations, not to invent results
•
90 candidates gives 4,000 pairs — never computable, but predictable enough to prioritise.
•
⚠ On today's data a model would also learn our placement noise — Result 1 comes first.
Sendek 2017
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
22
Sendek et al. (2017), Fig. 4 — read the distance from the training data on the x-axis, not only the probability on the y-axis. Confidence outside the training domain is the failure mode to guard against.
Notes: 현재 ML은 처음 보는 화학의 물성값을 믿을 정도로 검증되지 않았습니다. 대신 이미 물리적으로 허용한 후보 안에서 불확실성과 다양성을 보고 다음 계산 순서를 정하는 데 쓸 수 있습니다. 공동 개질도 마찬가지입니다. 지금 explicit pair property label은 0개이므로 pair 순위를 결과처럼 말하면 안 됩니다. 첫 pair는 같은 cell, site, seed 조건의 단일 개질 대조군과 함께 계산하고, 그 결과를 다시 모델에 넣는 방식이 적절합니다.
[발표자 메모]
Sendek 그림에서는 y축 확률만 보지 말고 x축의 training-domain distance를 함께 보라고 짚는다.
[Sources]
Sendek et al., EES 2017, Fig. 4; codoping ML metadata; explicit pair inventory.

## Slide 23
Discussion
Robust: survives being rebuilt a different way · Validation budget: how many expensive calculations we can afford
Where I would like the room's opinion
•
What we have is a map of where the comparison is solid and where it wobbles.
•
What we do not have is a shortlist — and I would rather earn one than announce one.
Questions for the room
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
23
1 · What first? A real concentration series with repeats, or the first explicit interface?
2 · What is “best”? The best single configuration, or the candidate that survives being rebuilt?
3 · How many repeats? How many sites and seeds before a chemistry is worth promoting?
4 · Is a bulk-only screen worth handing to experiment? Or must the interface be computed first?
Screen broadly → control the comparison → validate selectively
Notes: 정리하면, 이 campaign의 가장 큰 성과는 1등 도펀트를 찾았다는 것이 아니라 비교가 어디서 흔들리는지 알게 됐다는 점입니다. 넓은 화학 풀은 기존 해석을 시험할 대조군을 줬고, 구조 감사는 formula와 site를 먼저 고정해야 한다는 걸 보여줬습니다. 이제 논의할 질문은 세 가지입니다. 저농도 멀티시드 MD와 명시적 계면 중 무엇을 먼저 할지, best-case와 robust candidate 중 어느 정의를 쓸지, 그리고 몇 개의 site와 seed가 충분한지입니다.
[발표자 메모]
세 질문 중 청중에게 실제로 의견을 받을 하나를 미리 고른다.
[Sources]
Seminar synthesis of the current cascade evidence and validation plan.

## Slide 24
Appendix — the twin
Garnet: the Li₇La₃Zr₂O₁₂ oxide electrolyte family · Survey: every dopant tried, not only the ones that worked
The same survey, done in a laboratory instead of a computer
•
59 dopants synthesised and measured in a garnet — our closest experimental twin.
•
32 of our 36 cation elements appear in their table too.
Anderson et al., 2024
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
24
Anderson, Zolfaghar, Jonderian, Khaliullin & McCalla, Adv. Energy Mater. 14 (2024) 2304025, Fig. 1. Yellow marks dopants tried there for the first time.
Notes: 이 페이지는 전체 분모를 보여주는 부록입니다. 산화물만이 아니라 여러 할라이드, 질화물과 황화물을 포함해 91종을 계획했습니다. 오른쪽 숫자가 우리 roster이고, 왼쪽 주기율표는 LLZO 논문에서 넓은 dopant 명단을 보여준 배치 예시일 뿐 우리 성능 결과가 아닙니다.
[발표자 메모]
질문이 없으면 가족 수만 읽고 넘어간다.
[Sources]
Anderson et al. 2024, Fig. 1; project campaign roster.

## Slide 25
Appendix — steps
Talk step: the question as told here · Workflow stage: the folder that actually ran
How the nine talk steps map onto what actually ran
•
The talk names each step by the question it answers; the folders are named by what ran.
•
Two designed stages never produced evidence — they are marked not run.
Implementation map
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
25
1 · Where it sits enumerate the sublattices and the charge recipes
2 · Building it generate one structure per allowed placement
3 · Cheap relaxation relax every candidate with the fast potential
4 · Picking one keep a converged, low-energy representative
5 · Shaking it brief anneal at 500 K, then relax again
6 · The Li path bond-valence landscape and the blocking count
7 · Squeezing it equation of state and elastic response
8 · The window grand-potential oxidation onset and products
9 · What we skipped conductivity dynamics · explicit interface — never run
Notes: 본문에서는 청중이 이해하기 쉬운 아홉 질문으로 묶었지만, 실제 폴더는 00부터 12b까지 더 잘게 나뉩니다. 이 표는 두 표현을 연결합니다. 특히 마지막 thermodynamic context와 validation queue는 여러 후처리 폴더와 외부 grand-potential 계산을 함께 묶은 개념 단계입니다.
[발표자 메모]
구현 질문이 나올 때만 연다.
[Sources]
Archived tier_cascade.sh; kb/methodology/cascade_pipeline_anatomy_2026_08_13.md.

## Slide 26
Appendix — labels
Replicate: the same thing measured again under the same conditions · Quantised: rounded to the nearest whole atom
Why our three runs are neither concentrations nor clean repeats
•
All three collapsed to the same substitution in a small cell — no concentration axis.
•
Regrouping by exact formula gives 59 same-formula and 31 changed-formula species.
Label audit
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
26
What they are three directory names — x002, x005, x010.
What they actually were the same integer substitution in a four-formula-unit cell.
What to do instead fix the formula and the site, then vary only the starting seed.
And separately change the cell size to create a real concentration axis.
A directory name is not a concentration,
and three of them are not three repeats.
Notes: 세 라벨은 2, 5, 10퍼센트 농도축으로 설계됐지만 실제 작은 셀에서는 같은 정수 치환량으로 양자화됐습니다. 동시에 31종에서는 선택된 자리와 조성이 달라져 exact formula도 바뀌었습니다. 따라서 세 값을 농도 경향이나 통제된 반복 측정으로 부르면 안 됩니다. 앞으로는 formula와 site를 고정한 뒤 seed만 바꾸는 반복과, cell 크기를 바꿔 실제 농도를 바꾸는 계산을 분리해야 합니다.
[발표자 메모]
수치 질문이 나올 때만 본문 P5보다 자세히 설명한다.
[Sources]
db/properties/cascade_label_scatter_audit.json; tools/cascade/audit_label_scatter.py.

## Slide 27
Appendix — methods
Proxy: cheap and correlated · Validation: the matched, higher-fidelity calculation the claim actually needs
Every method is named by the question it can actually answer
•
Left of the arrow is what the method answers; right of it is what people assume it answers.
•
Every line on the right is a calculation we have not run.
Method boundaries
HANYANG UNIVERSITY
Battery Materials Lab.
27
Fast relaxation does the structure hold together? → not a formation energy
Short anneal does it survive being disturbed? → not a conductivity
Bond-valence map is there a plausible Li path? → not a diffusion coefficient
Equation of state, strain is the mechanical response plausible? → not a measured modulus
Grand potential what can decompose, and into what? → not a lifetime, and not an interface
A proxy may decide what to compute next.
It may not stand in for the result.
Notes: 마지막 부록은 발표에서 쓴 계산 용어를 한 번에 정리합니다. 왼쪽은 넓은 후보를 싸게 훑는 증거이고, 오른쪽은 최종 재료 주장을 위해 필요한 검증입니다. 정적 지표가 전도도를 대신하지 않고, bulk 열역학이 계면 수명을 대신하지 않는다는 구분이 핵심입니다.
[발표자 메모]
용어 질문이 나왔을 때 사용한다.
[Sources]
Project canonical BVSE, MLIP-MD, DFT, interface, and grand-potential protocols.