## Slide 1
2. DFT 관련
■ Nd 주변 전자 분포 — Bader 전하 · 결합 중점 ELF (Nd@Li 모델)
Nd2O3@LPSCl1.6 (Nd@Li · 120 원자) · QE PBE · Nd 4f-in-core — 같은 셀에서 Nd 옆 / 먼 음이온 비교
Nd 옆 음이온이 전자를 덜 가짐 (자유 S −1.47 vs −1.69 e · Cl −0.83 vs −0.91 e) → 전자가 음이온 쪽으로 더 가지 않음
Nd +1.96 (형식 +3 의 65 %) · Li +0.88 (호스트와 같음) → Nd 는 전자를 다 내주지 않고 일부를 음이온 사이에 남김
Nd–X 결합 중점 ELF 0.31–0.47 (P–S 0.94) → 공유 전자쌍은 없음 · 주로 이온 결합, Li–X 보다 공유성이 조금 더
Chart: Bader charge (e)
| Free S | Cl | O (P–O)
Away from Nd | -1.6898 | -0.9133 | -1.8984
Next to Nd | -1.4703 | -0.8327 | -1.8499
Chart: ELF at bond midpoint
| P–S | O–P | Li–S | Li–Cl | Li–O | Nd–S | Nd–Cl | Nd–O
Host bonds | 0.943 | 0.923 | 0.931 | 0.893 | 0.779 | 0 | 0 | 0
Nd bonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.372 | 0.311
< Bader 전하 — Nd 옆 / 먼 음이온 >
< 결합 중점 ELF (0.5 = 균일 전자기체) >
※ Nd 2 개 · Nd 옆 음이온 각 2 개 · 구조 1 개 · 4f-in-core PP 로 낸 값 — Nd 자리 선호 (EOS 진행 중) 와 분해 안정성은 따로
Battery Materials Laboratory
‹#›