# 260625 이종기술 회의

1. 26.06.25 논의 결과

- 목적

No.1 / No.2 / Poly

AM : SE : VGCF : PTFE = 80 : 18 : 1 : 1

면용량 2로 타켓팅, 롤프레스 사용해서 프라이머 코팅 집전체 사용

기본적인 성능 데이터들 도출 목적 (~6/29)

- 실험 순서

- Thinky container 4개 건조 후 넣기, 분해셀 넣어놓고, 해체 후 세척, 건조 지그,파우치 확보

- AM : SE : VGCF = 1.6g : 0.36g : 0.02g 로 2g base로 No.1 1개 / No.2 1개 / Poly 2개

- 핸드믹싱 후 1st Thinky 진행 (2개씩 각각 진행)

- PTFE 0.02g 넣고 핸드믹싱 약하게 진행한 후 ball mill 200rpm 1시간 진행

- ball mill 1시간 동안 롤프레스 최적화 및 프라이머 코팅 집전체 5x5 준비

- No.1: 0.0209g 0.12mm, No.2:  ,10pi 프라이머코팅 집전체 무게: 0.0046g, 두께:

- No.1, No.2 2nd Thinky 진행

- No.1, No.2 2g 전체 롤링하는동안 Poly Thinky rpm 500/1000, 2500/3000 진행하면서 확인

- No.1, No.2 프라이머 코팅 집전체 밑에 깔고 롤프레스 두께 타겟팅으로 면용량 2 맞춤(대칭셀 용 10pi 면용량 2 기준 따로 만들기위해 도우 잘라놓고 진행)  ~ 6/26까지

- No.1, No.2 각각 셀 5개씩 만들기 (대칭셀 10pi 1개, 율특셀 13pi 1개, 수명셀 13pi 3개)

- 13pi 8개, 10pi 2개 몰드 로드 지그 파우치 준비

- 율특 0.1C 3cycle, 수명 0.1C 2cycle, 3개 중 1개 30분 상온 방치 후 임피던스 2번

- 셀 걸고 12시간 체크

- 실험 시간

- 6/26: 21~

- 6/27: 11~14, 23~

- 6/28: 21~

- 추후 진행사항

- Poly Thinky rpm 변동으로도 변화 없으면 2nd Thinky 없이 ball mill 2시간 진행하는거로 대체

- In-Li 말고 Li만 넣는 것도 고려

- 3:7, 5:5, 7:3 대칭셀 데이터 확인(이온전도도 관련)

- 데이터 정리

# 260625 수영 노트

교수님 디스커션 내용

1. 박막/후막 모델링으로 전극 설계 변수별 영향성 분석

--> 후막에서의 성능결정인자 확인 및 이를 해결하기 위한 디자인 설계

2. 에너지밀도도 고려하여서, 각 변수별로 뭘 최적화하고, 방향을 어떻게 정할지 결정

--> 문제정의에서 문제해결까지의 논리 구조 탄탄히 마련 (모델링 활용)

-----------------------

과제 관련 필수 필요 사항

1. 소재 분석 (No. 1, No. 2, 대립(우리소재))

-저항 분석, 수명 평가, 율속 평가

-GITT 완료

2. DEM으로 복합양극 미세구조 모델링

-바이모달 조성별 기공도 및 영향성 예측

3. 전기화학 모델링

-박막-->후막

-전극 설계 인자별

------------------------------------------------

현재 모델링 내용 및 계획

1. 실험으로 전압프로파일, 이온전도도 확인

2. DEM으로 대립/소립, 전해질 함량에 따른 기공도 확인

3. (1), (2)를 결합하여, P2D 모델(빠르게 파라미터 스윕가능)로 성능결정 인자 및 내부 반응 거동 이해

현재 상황

(1), (2)가 없어서, 일단 진행을 해서 p2d 모델 환경 구축 완료.

담주 내로 러프한 (1) (2) 결과 바탕으로 p2d 모델 결과 도출 예정

계획 (7월 초)

P2D로 synthetic 데이터 마련 후, 머신러닝을 도입하여, 설계인자 교호작용 회귀방식으로 영향성 분석 예정

(현재 머신러닝 환경 구축 완료)

추후 가능하다면, 3차원 전기화학-기계 모델 <-> DEM 결합한 모델링 결과 도출

------------------------------------

논문 계획???

1. 데이터 분석 <->후막

실험/PDE 모델들로 기본 전기화학 거동 및 데이터 확보

--> 머신러닝으로 전극 설계 인자별 영향성 파악

--> 후막에서의 설계 원리 도출

(너무 러프해서 계속 생각해 봐야할듯)

2. 우재형 논문 스타일로 후막 모델링_윤태영

실험 --> 3차원 모델링 (기계 중점) --> 반응 균일성 해결 및 기계적 열화 막는 다층구조 설계

-----------------------------

# 260625 롤프레스 관련

오른쪽 끝에 보관할때는 굽혀서 정면 바라보게하고

쓸때는 측면 바라보게 오른쪽 끝 손잡이 조절

초록색 눌러서 키고

돌리면서 높이 같게 맞추는데 한쪽을 확하면 안되고 천천히 양쪽다 비슷하게 같이 맞춤 mm단위임

내 타겟 두께로 잡고 맞춤

합제를 아는게 좋을듯

핫플레이트로 밀면서 뜨거울때 넣어야함

열을 준 상태에서 롤프레스해야함

주황색에 집전체 가위로 잘라서 깔고 전극 올려놈

최대한 끝까지 넣어주고 앞으로 밀면 뒤로 나옴

처음에 600 으로 했고 한번할때 2번씩 진행

한번하고 또 열주고 50씩 내리면서 반복하는데 방향 여러개로 돌리면서

알루미늄 두께는 15임 16프라이머

최대한 천천히 넘겨야함. 너무 세게 넘기면 안됨

롤링할때 5번도 필요없고 횟수줄이고 어느정도 형태 나오면 롤프레스 병행

나중에는 퍽퍽해지면 10-20씩 내리면서함

닦을때 뒤에서 닦고 무조건 원래 미는방향으로만 밀면서 위 아래 닦기. 무조건 미는방향으로

돌리면서.

다쓰고 닦으면 양쪽다 700 맞추고 끄면됨.

그리고 손잡이 접고 밀기